République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de L'enseignement Supérieur et

de la Recherche Scientifique

Université Ferhat Abbas Sétif-1 Faculté des Sciences Département de physique

###### Domaine : Sciences de la Matière Filière : Physique

Spécialité : Physique des matériaux

Mémoire de Master

Thème

Etude des propriétés optiques des Nanoparticules de ZnS co-dopée Mn et Ni

Présenté par :	Encadré par :

Dhia Eddine HARROUCHE	Dr. A.S. MESSALTI

Soutenu le: 02/06/2024

Devant le jury :

Pr. CHAOUI Zine El Abidine	président

Dr. SAOUDI Amer	Examinateur

Sommaire

Liste des Figures	3

Liste des tableaux	4

Liste de Schéma	4

Introduction Générale	5

Chapitre1: Etude bibliographique

  - NANOPARTICULES	7

    - Introduction	7

    - Généralités sur les nanoparticules	7

    - Approche de synthèse	8

      - Méthodes de synthèse	10

1 .1.4Application	11

1.1.5Classification des matériaux sous fourme des nanoparticules	12

  - Nanoparticule semi-conductrice	13

    - Semi-conducteur	14

      - Les types de semi-conducteurs	15

      - Gap d’énergie	16

    - Semi-conducteur quantum dots	17

  - Semi-conducteur binaire	18

    - Sulfure de Zinc	19

      - Structure cristalline de ZnS	19

    - Structure des bandes	21

    - Propriétés des nanoparticules des sulfures de zinc	21

    - Application des ZnS Nps	22

  - Photoluminescence	24

    - Spectre d’émission et d’excitation	25

    - Intérêt de l’utilisation des matériaux de transition comme dopant	27

    - Domaine d’application de Photoluminescence	27

Conclusion	28

Référence	29

Chapitre 2 :Synthèse et Caractérisation

  - Synthèse	31

    - introduction	31

    - La méthode hydrothermale	31

      - Principe	31

      - Matérial	32

      - Protocole expérimental	32

    - Synthése des Nps de sulfure de zinc purs	33

      - préparation des précurseurs	33

      - Récupération et lavage	34

    - Synthèse des Nps de Sulfure de Zinc co-dopées 1%Mn et1% Ni ( Manganèse et Nickel)	34

- .2.1Difraction de rayon X	36

      - caractérisation des NPs de sulfure de zinc	36

      - caractérisation des NPs de sulfure de zinc dopées Manganèse	38

      - caractérisation des NPs de Sulfure de Zinc dopées Nickel	40

      - caractérisation des NPs de Sulfure de Zinc co- dopées Manganèse et Nickel	42

    - spectroscopie FTIR	44

      - Résultats de la spectroscopie FTIR sur les poudres de ZnS	44

conclusion	46

Références	47

Chapitre 3 : Etude des propriétés optique de Nps de ZnS

  - introduction	49

  - Etude optique de nanoparticules de ZnS non dopé et co-dopées 1%Mn et 1%Ni	50

    - Spectre d’excitation	50

    - Spectre d’émission	53

      - Déconvolution des spectre d’émission	55

Conclusion	60

Références	61

Conclusion Générale	63

Résumé	64

# Résumé

ملخص

يتناول هذا البحث دراسة الجسيمات النانوية وإمكاناتها في التطبيقات التكنولوجية المختلفة. تم اختيار الطريقة الحرارية

المائية لتصنيع هذه الجسيمات النانوية، مما يوفر تحك ًما دقيقًا في حجمها وشكلها مع كونها صديقة للبيئة. تمت دراسة عملية التشويب بالمعادن االنتقالية مثل المنغنيز والنيكل لتعديل وتحسين الخصائص الضوئية للجسيمات النانوية دون تغيير

خصائصها البصرية األساسية بشكل كبير. أظهرت النتائج أن هذه الجسيمات النانوية، بفضل تميزها باالنبعاث الضوئي، تعد واعدة لتطبيقات في اإللكترونيات الضوئية والفوتونية. يفتح هذا العمل آفاقًا لتحسين طرق التصنيع واستكشاف تطبيقات

تكنولوجية جديدة

Résumé

Le sujet de cette étude concerne les nanoparticules de ZnS et leur potentiel dans différentes industries. La synthèse de ces nanoparticules a été réalisée en utilisant la méthode hydrothermale, ce qui permet un contrôle précis de leur taille et de leur morphologie tout en préservant l'environnement. On a étudié le dopage des nanoparticules avec des métaux de transition tels que le manganèse et le nickel afin de modifier et d'améliorer leurs propriétés luminescentes sans compromettre leurs caractéristiques optiques essentielles. Les conclusions obtenues indiquent que ces nanoparticules, grâce à leur capacité à émettre de la lumière, présentent des perspectives prometteuses pour des applications en optoélectronique et en photonique. Ce travail offre de nouvelles opportunités pour améliorer les techniques de synthèse et découvrir de nouvelles applications technologiques.

Summarize

The potential of ZnS nanoparticles in numerous technological applications is the main topic of this study. These nanoparticles were synthesized using the hydrothermal process, which is ecologically benign and allows for exact control over the size and form of the particles. It has been investigated how to dope nanoparticles with transition metals like manganese and nickel to improve and change their luminous qualities without appreciably changing their core optical properties. The outcomes show that these nanoparticles' photoluminescence makes them promising for use in photonics and optoelectronics applications. This breakthrough opens the door to new technical applications and synthesis procedure optimization