REPUPLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE–SETIF1.

Mémoire

En vue de l’obtention du diplôme de Master en Chimie

Spécialité : Chimie physique

Thème :

Elaboration et caractérisation des dèpots de cuivre et d’oxyde de cuivre pour des applications dans les piles

Présenté par :

Meftah Fatima souad

Mairi Manel

Devant le jury :

Président : Dr. MADANI Abdelghani

Encadreur :Pr. SELLOUM Djamel

Examinateur : Dr. HAMZA Djameleddine

2023/2024

Résumé

Ce travail porte sur l'étude de l’élaboration et de caractérisation des matériaux d'électrodes destinés à une application dans les piles à combustible utilisant des électrodes à base de CuO/Cu. L'anode est élaborée en déposant une couche de cuivre (Cu) sur un substrat en acier inoxydable (AINOX), la cathode est préparée en déposant une couche de CuO sur une électrode en cuivre (Cu), obtenus par voie èlectrochimique (électrodèposition). Les caractérisations électrochimiques, via la voltamétrie cyclique (CV) et l'analyse chronoampérométrique (CA), ont montré une haute activité et stabilité électrochimique. Les études morphologiques et structurales, réalisées par microscopie à force atomique (AFM), microscopie électronique à balayage (MEB) et diffraction des rayons X (DRX), ont révélé une structure homogène, une morphologie nanométrique uniforme et la présence confirmée de CuO. Ces résultats valident la qualité des dépôts et leur potentiel pour les applications de stockage d’énergie, ouvrant des perspectives pour des dispositifs plus efficaces et durables.

Mots clés :Cu, CuO, électrodéposition,pile à combustible .

Abstract

This work focuses on the study of the development and characterization of electrode materials intended for application in rechargeable batteries using CuO/Cu-based electrodes. The anode is fabricated by depositing a layer of copper (Cu) on a stainless steel (AINOX) substrate, and the cathode is prepared by depositing a layer of CuO on a copper (Cu) electrode, both obtained by electrochemical deposition (electrodeposition).

Electrochemical characterizations, via cyclic voltammetry (CV) and chronoamperometric analysis (CA), have shown high electrochemical activity and stability. Morphological and structural studies, conducted using atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM), and X-ray diffraction (XRD), revealed a homogeneous structure, uniform nanometric morphology, and confirmed the presence of CuO. These results validate the quality of the deposits and their potential for energy storage applications, opening up prospects for more efficient and durable devices.

Keywords: Cu, CuO, electrodeposition, fuel cell.

ملخص:

يركز هذا العمل على دراسة تطوير وتوصيف مواد الأقطاب الكهربائية المخصصة للتطبيق في البطاريات القابلة لإعادة الشحن باستخدام أقطاب كهربائية قائمة على CuO/Cu. يتم تصنيع المصعد عن طريق ترسيب طبقة من النحاس (Cu) على ركيزة من الفولاذ للصدأ (AINOX)، ويتم تحضير المهبط عن طريق ترسيب طبقة من أكسيد النحاس CuO على قطب كهربائي من النحاس (Cu)، وكلاهما تم الحصول عليه عن طريق الترسيب الكهروكيميائية (الترسيب الكهربائي).

أظهرت التوصيفات الكهروكيميائية، عبر الفولتمترية الدورية (CV) والتحليل الكرونوأمدروغرافي (CA)، نشاطا كهروكيميائية عاليا واستقرار، كشفت الدراسات المورفولوجية والهيكلية، التي أجريت باستخدام مجهر القوة الذرية (AFM) والمجهر الإلكتروني الماسح (SEM) والحيود بالأشعة السينية (XRD)، عن هيكل متجانس ومورفولوجيا ثانوية متجانسة وأكدت وجود CuO، تؤكد هذه النتائج جودة الترسبات وإمكاناتها لتطبيقات تخزين الطاقة، مما يفتح أفافا لأجهزة أكثر كفاءة وديمومة.

الكلمات المفتاحية : النحاس، أكسيد النحاس، الترسيب الكهربائي ، البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

Sommaire

Introduction générale	1

chapitreⅠ:Revue bibliographiques

Ⅰ. Introduction	4

Ⅰ.1 cuivre 	4

Ⅰ.1.1 Propriétés de cuivre 	5

Ⅰ.1.2 Propriétés électrochimiques 	5

Ⅰ.1.3 Propriètes chimiques 	6

Ⅰ.1.4 Propriètes physiques 	6

Ⅰ.2 Applications de cuivre 	7

Ⅰ.2.1 Applications de cuivre à l’èchelle nanomètrique 	7

Ⅰ.2.2 Applications de cuivre dans la pile à combustible 	7

Ⅰ.3 Étude Théorique des Interactions Électrochimiques entre le Formaldéhyde et les Surfaces de Cuivre 	7

Ⅰ.3.1 l'Électro-oxydation du Formaldéhyde sur des Électrodes Revêtues de Cuivre 	8

Ⅰ.4 La tènorite CuO 	8

Ⅱ.4.1 Propriétés cristallographiques et physiques 	8

Ⅰ.4.2 Propriètes électriques 	9

Ⅱ.4.3 Propriètes optiques	9

Ⅱ.4.4 Formations d’oxyde de cuivre 	10

Ⅰ.5 Applications de CuO 	10

Ⅰ.5.1 Application dans micros batteries au lithium 	10

Ⅰ.5.2 Application dans les catalyseurs 	11

Ⅰ.5.3 Application dans les piles à combustible 	11

Ⅱ.6 Étude Théorique des Interactions entre l'Eau Oxygénée et l'Oxyde de Cuivre (CuO)	12

Ⅰ.7 Elaboration de Cuivre	13

Ⅰ.7.1 Elaboration de cuivre sur l’acier inoxydable 	13

Ⅰ.8. L’èlectrodèposition 	13

Ⅰ.8.1 Principe de l’èlectrodèposition 	13

Ⅰ.8.2 Mècanisme de l’èlectrodèposition	14

Ⅰ.8.3.Effets des paramètres d’èlectrodèposition 	15

Ⅰ.9 Thèorie de la co-dèposition	16

Ⅰ.9.1 Co-dépôt d’hydrogène  sur la structure du cuivre électrodéposée :	16

Ⅰ.9.2 L’effet du codépôt d’hydrogène au cours des processus d’électrodéposition métallique 	17

Ⅰ.10 La pile à combustible	17

Ⅰ.10.1 définition d’une pile à combustible 	17

Ⅰ.10.2 Principe de fonctionnement 	17

Ⅰ.10.3 Les différents types de piles à combustibles 	18

Ⅰ.10.4 Le fonctionnement théorique de la pile	19

Ⅰ.10.5 Application	20

Ⅰ.10.6 Avantages et problèmes de la PAC	20

Chapitre Ⅱ:Dispositifs et techniques exprimentaux

Ⅱ.1 Méthode expérimentale	26

Ⅱ.1.1 Dispositif expérimental utilisé	26

Ⅱ.1.2 Cellule électrochimique	26

Ⅱ.1.3 Les électrodes 	27

Ⅱ.1.4 Nettoyage de substrat 	28

Ⅱ.1.5 Bain de l’èlectrodeposition 	28

Ⅱ.2 techniques de caractèrisations èlectrochimiques 	29

Ⅱ.2.1Voltammètrie cyclique (VC) 	29

Ⅱ.2.2 La chronoampérométrie (CA) 	30

Ⅱ.3 Techniques de caractèrisations	31

Ⅱ.3.1 Microscopes à force atomique	31

Ⅱ.3.2 Fonctionnement d'un AFM	32

Ⅱ.3.3 Diffraction de rayons X	34

Ⅱ.3.4Principe	34

Ⅱ.3.5 Détermination de la taille moyenne des cristallites :	36

Ⅱ.4 Microscope èlectronique à balayage	36

chapitreⅢ:Résultats et discussions

Ⅲ.1 Etude Electrochimique	39

Ⅲ.1.1 Comportement électrochimique de Cu sur l’acier inoxydable :	39

Ⅲ.2 Effet de la concentration sur le comportement électrochimique de Cu	40

Ⅲ.2.1Effet de concetration de CuSO4	40

Ⅲ.2.2 Effet de concentration de H2SO4	42

Ⅲ.3 Etude par Chronoampérométrie 	43

Ⅲ.4 Électrooxydation du formaldéhyde sur le dépôt de cuivre	44

Ⅲ.4.1 Etude par voltampérométrie cyclique 	44

Ⅲ.4.2 L’oxydation de formaldèhyde sur le dépôt de cuivre	45

Ⅲ.4.3 Effet de concentration de CHOH  sur le dépôt  de cuivre	46

Ⅲ.4.4 Effet de temps sur le comportement électrochimique de formaldehyde sur  AINOX/Cu 	48

Ⅲ.4.5 Effet de vitesse de balayage de dépôt de cuivre immergè dans CHOH	49

Ⅲ.4.6 Étude de la stabilité du dépôt de cuivre en immersion dans une solution de formaldéhyde	50

Ⅲ.5 Elaboration des couches minces de CuO	51

Ⅲ.5.1Etude par voltampérométrie cyclique 	51

Ⅲ.5.1 Effet de la concentration sur le comportement électrochimique de CuO	52

Ⅲ.5.2 Effet de concentration de H2O2 	52

Ⅲ.5.3 Effet de vitesse de balayage sur CuO/Cu immergè dans H2O2	53

Ⅲ.5.4 Etude de stabilité de l’èlectrode CuO/Cu	54

Ⅲ.6 Application de la pile à combustible	55

Ⅲ.7 Caractérisations morphologiques par la microscopie à force atomique (AFM)	57

Ⅲ.7.1 Cas de Cu	57

Ⅲ.7.2 Cas de CuO	57

Ⅲ.7.3 Comparaison entre les deux surfaces :	58

Ⅲ.8 Caractérisation structurale par diffraction des rayons X 	59

Ⅲ.9 Caractérisations morphologiques par la microscopie électronique à balayage (MEB)	61