REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POULAIRE

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS-SÉTIF

FACULTÉ DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE CHIMIE

En vue de l’obtention du diplôme de Master en Chimie

Spécialité: Chimie physique

Thème:

Amélioration des propriétés physico-chimiques et morphologiques des polymères conducteurs organiques synthétisés chimiquement : Application dans le domaine de traitement des eaux usées.

Présenté par : Tighemine Rahma     &       Khoms Ikram

Devant le jury :

Président : Dr. MESSAOUDI Yazid

Examinateur : Dr. AROUI Lynda

Encadreur : Dr. NOUAR Yacine

Année 2025

Résumé

Dans ce travail, nous avons synthétisé un polymère conducteur, la polyaniline, par voie chimique et électrochimique, puis nous l’avons caractérisé à l’aide de différentes techniques. La polyaniline obtenue a été analysée par spectroscopie IR-TF afin d’identifier et de confirmer la présence des groupements fonctionnels souhaités, par diffraction des rayons X (DRX) pour étudier sa morphologie et déterminer la taille des cristallites, ainsi que par analyse thermique (ATG) pour évaluer ses propriétés thermiques. Enfin, ses performances ont été testées dans le cadre de l’élimination des colorants de l’eau à travers plusieurs méthodes : adsorption, photocatalyse, voltamétrie cyclique et électrolyse. Les résultats ont montré que la polyaniline présente une efficacité élevée en voltamétrie cyclique et en électrolyse, tandis que ses performances en adsorption et en photocatalyse restent faibles.

Mots clés : polyaniline, dopage, synthèse chimique, polymère conducteur.

Abstract

In this work, we synthesized a conductive polymer, polyaniline, using both chemical and electrochemical methods, and then characterized it using various techniques. The obtained polyaniline was analyzed by FTIR spectroscopy to identify and confirm the presence of the desired functional groups, by X-ray diffraction (XRD) to study its morphology and determine the crystallite size, and by thermogravimetric analysis (TGA) to evaluate its thermal properties. Finally, its performance was tested for dye removal from water using several methods: adsorption, photocatalysis, cyclic voltammetry, and electrolysis. The results showed that polyaniline exhibits high efficiency in cyclic voltammetry and electrolysis, while its performance in adsorption and photocatalysis remains low.

Key words : Polyaniline, doping, chemical synthesis, conducting polymer.

ملخص:                                                                                                                        في هذا العمل، قمنا بتخليق بوليمر موصل، وهو البولي انيلين، باستخدام الطريقتين الكيميائية والكهروكيميائية، ثم قمنا بتوصيفه باستخدام تقنيات مختلفة. تم تحليل البوليانيلين المحصل عليه بواسطة مطيافية الأشعة تحت الحمراء (IR-TF) بهدف تحديد وتأكيد وجود المجموعات الوظيفية المطلوبة، وبواسطة حيود الأشعة السينية (DRX) لدراسة مورفولوجيته وتحديد حجم البلورات، وكذلك بواسطة التحليل الحراري الوزني (ATG) لتقييم خصائصه الحرارية. وأخيرًا، تم اختبار أدائه في إزالة الأصباغ من المياه باستخدام عدة طرق : الامتزاز، التحفيز الضوئي، الفولتمترية الدورية، والتحليل الكهربائي. وقد أظهرت النتائج أن البوليانيلين يتمتع بكفاءة   عالية في الفولتمترية الدورية والتحليل الكهربائي، في حين أن أداءه في الامتزاز والتحفيز الضوئي يبقى ضعيفًا.

الكلمات المفتاحية : متعدد أنيلين، اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ، اﻟﺘﺤﻀﯿﺮاﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ، ، اﻟﻤﺒﻠﻤﺮات اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

SOMMAIRE

Glossaire                                                                                                                                      I

LISTE DES FIGURES	                     II

LISTE DES TABLEAUX	                     V

Introduction générale                                                                                                                  1

Référence                                                                                                                                    3

Chapitre I : Polymère conducteur

I.1. Généralités                                       	                                 4

I.2. Historique d’un polymère conducteur                                                                                  4

I.3. Définition d’un polymère conducteur                                                                                  5

I.4. Les propriétés d’un polymère conducteur                                                                            6

I.5. Classification des polymères conducteurs                                                                         10

I.6. Les types des polymères conducteurs                                                                                11

I.6.1. Polymères conducteurs électroniques                                                                             11

I.6.1.a. Polymères conducteurs extrinsèques (PCE)                                                                 11

I.6.1.b. Polymères conducteurs intrinsèques (PCI)                                                                  11

I.6.2. Polymères conducteurs ioniques                                                                                     12

I.7. Synthèse des polymères conducteurs 	                                                                                12

I.7.a. Synthèse par voie chimique                                                                                             12

I.7.b. Synthèse par voie électrochimique 	                                                                                 12

I.8. Dopage des polymères conducteurs                                                                                    13

I.8.a. Dopage par voie chimique                                                                                               14

I.8.b. Dopage par voie électrochimique                                                                                    15

I.9. Domaine d’application des polymères conducteurs                                                           15

Références                                                                                                                                 17

Chapitre II : La polyaniline

II.1. Généralités                                                                                                                         20

II.2. Historique de la polyaniline	                                                        20

II.3. Définition de la polyaniline                                                                                               21

II.4. Structure de la polyaniline                                                                                                 21

II.5. Les propriétés de la polyaniline                                                                                         23

II.6. Synthèse de la polyaniline                                                                                                 23

II.6.1. Synthèse par voie chimique                                                                                            23

II.6.2. Synthèse par voie électrochimique                                                                                 24

II.7. Dopage de la polyaniline                                                                                                   24

II.8. Mécanisme de polymérisation                                                                                           25

II.9. Domaine d’application de la polyaniline                                                                           28

Références                                                                                                                                 29

Chapitre III : Les Colorants et l’adsorption

III.1.  Les colorants                                                                                                                   31

III.1.1. Définition d’un colorant                                                                                                31

III.1.2. Classification des colorants                                                                                           31

III.1.2.1. Les colorants solubles dans l’eau                                                                               31

III.1.2.2. Les colorants insolubles dans l’eau                                                                            33

III.1.2.3. Les colorants pigmentaires                                                                                         34

III.1.3.Utilisations des colorants                                                                                               34

III.2. L’adsorption                                                                                                                     34

III.2.1. Définition de l’adsorption                                                                                             34

III.2.2. Les Types de l’adsorption                                                                                             35

III.2.2.1. L’adsorption physique                                                                                                35

III.2.2.2. L’adsorption chimique                                                                                               35

III.2.3. Le Mécanisme d’adsorption d’un colorant                                                                   36

III.2.4. Application de l’adsorption                                                                                           36

III.3. Travaux de recherche                                                                                                       37

Références                                                                                                                                 39

Chapitre IV : Partie expérimentale

IV. Synthèse et caractérisation de la polyaniline                                                                      40

IV.1. Synthèse chimique de la polyaniline                                                                               40

IV.2. Caractérisation de la polyaniline                                                                                     43

IV.2.1. Spectroscopie infrarouge                                                                                              43

IV.2.2. Diffraction des rayons X (DR-X)                                                                                 44

IV.2.3. Analyse thermogravimétrique (ATG)                                                                         44

IV.2.4. Colorant étudié                                                                                                             45

IV.2.5. La photocatalyse                                                                                                          46

IV.2.6. L’adsorption                                                                                                                 48

IV.2.7. Voltamétrie cyclique                                                                                                    48

IV.2.8. Électrolyse                                                                                                                    49

IV.2.9. Spectroscopie Ultraviolet-Visible (UV-Vis)                                                                50

Références                                                                                                                                51

Chapitre V : Résultat et discussion

V. Introduction                                                                                                                          52

V.1. Caractérisation structurale                                                                                                    52

V.1.1. Caractérisation par spectroscopie FTIR                                                                         52

V.1.2. Caractérisation par DRX                                                                                                54

V.1.3. Analyse Thermogravimétrique (ATG/DTG)                                                                 55

V.2. Caractérisation par spectrométrie UV-Vis                                                                        57

V.2.1. Spectre d’absorption UV-visible de Rouge Congo                                                        57

V.2.2. Influence de pH sur la solution du Rouge Congo                                                          58

V.3. Étude comparative des méthodes de dégradation du Rouge Congo                              59

V.3.1. Photolyse                                                                                                                        59

V.3.2. Adsorption                                                                                                                    60

V.3.3. Photocatalyse                                                                                                                63

V.3.4. Activité électrochimique des électrodes PANI-HCl et PANI-HNO3                           64

V.3.5. Electrolyse                                                                                                                    66

Conclusion