# Résumé

Ce travail porte sur l’utilisation de la poudre de feuilles d’olivier (PFO), issue des résidus oléicoles, comme biosorbant naturel et peu coûteux pour l’élimination d’un colorant toxique  le vert brillant (VB) des eaux usées industrielles. Le support (PFO) a été d’abord caractérisé par  spectroscopie FTIR, diffraction des rayons X (DRX), (pHzpc), avant de réaliser les tests d’adsorption du colorant VB sur la PFO et d’étudier l’influence  de différents paramètres (pH, dose d’adsorbant, temps de contact, température, concentration initiale) . Les résultats ont montré que la  structure de la PFO présente plusieurs fonctions qui constituent de véritable sites actifs vis à vis du colorant VB avec une capacité maximale d’adsorption (Qmax) de 168 mg/g. L’adsorption suit le modèle   de l’isotherme et la cinétique est pseudo-deuxième ordre. L’application de ce support  pour le traitement des effluents de l’entreprise TEX_ALG a montré une réduction de 73 % de la DCO et de 86 % de la turbidité dans les effluents, et de 52 % de la DCO et 75 % de la turbidité dans les effluents traitée biologiquement. Ces résultats confirment l’efficacité  des feuilles d’olivier dans le domaine de la dépollution des eaux, et peuvent donc être considérées comme  un biomatériau  économique  et   durable.

Mots clés : Biosorption,  résidus oleicoles, feuilles d’olivier, colorants, Vert brillant, traitement des eaux.
Abstract

This work focuses on the use of olive leaf powder (PFO), derived from olive oil production residues, as a natural and low-cost biosorbent for the removal of the toxic dye Brilliant Green (VB) from industrial wastewater. The support material (PFO) was first characterized by FTIR spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), and (pHzpc), before conducting adsorption tests of the VB dye on the PFO and studying the influence of different parameters (pH, adsorbent dose, contact time, temperature, initial concentration). The results showed that the PFO structure has multiple functional groups that provide real active sites for the VB dye, with a maximum adsorption capacity (Qmax) of 168 mg/g. The adsorption follows the isotherm model and the kinetics is pseudo-second order. The application of this support for the treatment of effluents from the company TEX_ALG showed a reduction of 73% of COD and 86% of turbidity in the effluents, and 52% of COD and 75% of turbidity in biologically treated effluents. These results confirm the effectiveness of olive leaves in the field of water depollution, and they can therefore be considered as an economical and sustainable biomaterial.

Keywords: Biosorption, olive oil residues, olive leaves, dyes, Brilliant Green, water treatment.
الملخص
يركز هذا العمل على استخدام مسحوق أوراق الزيتون (PFO)، المستخرج من بقايا مخلفات عصر الزيتون، كمادة امتزاز حيوي طبيعية ومنخفضة التكلفة لإزالة الصبغة السامة الأخضر اللامع (VB) من مياه الصرف الصناعي. تم أولاً توصيف الدعامة (PFO) باستخدام التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء (FTIR)، وحيود الأشعة السينية (XRD)، و(pHzpc)، قبل إجراء اختبارات الامتزاز للصبغة VB على الـ PFO ودراسة تأثير عدة عوامل (الرقم الهيدروجيني، جرعة الممتز، وقت التلامس، درجة الحرارة، التركيز الابتدائي). أظهرت النتائج أن بنية الـ PFO تحتوي على عدة مجموعات وظيفية تشكل مواقع نشطة حقيقية تجاه صبغة VB، مع سعة امتزاز قصوى (Qmax) قدرها 168 ملغ/غ. يتبع الامتزاز نموذج الأيزوثرم والحركية من الدرجة الثانية الكاذبة. أظهر تطبيق هذا الداعم لمعالجة مياه الصرف الخاصة بشركة TEX_ALG انخفاضًا بنسبة 73% في الـ COD و86% في العكارة في المياه المعالجة، وبنسبة 52% في الـ COD و75% في العكارة في المياه المعالجة بيولوجيًا. تؤكد هذه النتائج فعالية أوراق الزيتون في مجال إزالة التلوث من المياه، ويمكن اعتبارها مادة حيوية اقتصادية ومستدامة.
الكلمات المفتاحية: الامتزاز الحيوي، مخلفات الزيتون، أوراق الزيتون، الأصباغ، الأخضر اللامع، معالجة المياه.

Sommaire :

Introduction générale	1

Chapitre I: Généralités sur les déchets

I. Introduction :	6

I.1. Définition du concept de déchet	6

I.2.Classification des déchets :	8

I.3. Impact des déchets sur la santé humaine et l’environnement :	10

I.4.Statistiques des déchets dans le monde :	11

I.5. Gestion des déchets :	13

I.6. Valorisation des déchets	14

I.7.Statistiques des déchets en Algérie	15

I.8.Conclusion	16

Chapitre II: Valorisation des résidus oléicoles

II.1.Introduction	23

II.2. Les déchets issus de l’agriculture	23

II.2.1. Statistiques des déchets agricoles	23

II.3. Les résidus oléicoles	24

II.3.1. Répartition géographique des oliviers	24

II.3.2. Les feuilles d’olivier	27

II.3.3. Composition des feuilles d’olivier	27

II.3.4. Valorisation des feuilles d’olivier :	30

II.3.5. Utilisation des feuilles d'olivier comme biosorbant	31

II.4.Conclusion	31

Chapitre III: Les colorants comme polluants de la matrice eau

III.1. Introduction	38

III.2. Classifications des colorants	38

III.2.1. Classification chimique	39

III.2.2.Classification tinctoriale	42

III.3.Application et utilisation des colorants	45

III.4. Toxicité des colorants	46

III.4.1.Dangersévidents	46

III.4.2. Risques à long terme	46

III.5. Le vert brillant	47

III.5. 1.Domaine d’utilisation Vert brillant	48

III.5.2. Toxicité de Vert brillant	48

III.6. Conclusion	49

Chapitre IV : L’dsorption comme technique de dépollution

IV.1. Introduction	58

IV.2. Définition	58

IV.3. Type d’adsorption	58

IV.4. Paramètres qui influencent l’équilibre d’adsorption	60

IV.5. Capacité d'adsorption	62

IV.6. Isothermes d’adsorption :	63

IV.7. Modélisation des cinétiques d’adsorption	66

IV.8. Adsorbants	66

IV.9. La biosorption	67

IV.9.1.Biosorbants	67

IV.9.2. Applications des biosorbants pour la décoloration des eaux industrielles	69

IV.10. Études sur l’adsorption du vert brillant par des biosorbants lignocellulosiques.	69

IV.10. Conclusion	71

Partie expérimentale

I.1. Introduction	80

I.2. Matériels et méthodes	80

Tableau I.2: les produits chimiques utilisés.	81

I.2.1. Echantillonnage	81

I.2.3. Caractérisation physico-chimique de l’adsorbant	81

I.2.4. Caractérisation du l’adsorbat (colorant) :	82

I.2.5. Tests d’adsorption	82

I.3. Résultats et discussions	84

I.3.2. Caractérisation de la PFO	84

I.3.1. Caractérisation du colorant (VB) :	87

I.3.3. Essai d’adsorption	88

I.3.4. Isothermes d’adsorption	92

I.3.5. Cinétique d’adsorption	93

I.3.6. Paramètres thermodynamiques	94

II. Étude et traitement des effluents du l’industrie TEX-ALG par adsorption	96

II.1. Introduction	96

II.2. Caractérisation des effluents bruts et traits	97

II.3. Application du procédé d’adsorption sur les effluents de TEX_ALG	102

III. Conclusion	106

Références bibliographiques	107

Conclusion générale ……………………………………………...………………….………….110